房地产行业绿名单评审与绿色采购方案

（预拌砂浆采购绿名单）

编制   房地产行业绿色供应链工作小组

审批  房地产行业绿色供应链推进委员会

日期  2023年2月

- 背景和意义

在我国碳达峰、碳中和的大背景下，建筑业正在向更加低碳绿色的方向发展，而建材行业则起到引领性和支撑性的作用。在这一过程中，更高质量绿色建材的采购与应用，能够从源头上减少材料的消耗，减少碳排放。因此在我国发展绿色建筑的新时代中，绿色建材的发展势在必行。

砂浆是建筑砌筑时使用的粘结物质，是建筑建设过程中必不可少的重要建材之一。最开始在建筑施工过程中普遍采用现场搅拌砂浆的方法，其方法存在许多弊端，例如在施工过程中配比设计的随意性较大、搅拌机的混合均匀性难以保证等，容易造成砂浆性能低下，对建筑工程质量造成波动，为工程带来极大的安全隐患。20世纪90年代末，预拌砂浆逐渐进入中国市场，这种方法可以大大避免传统现场搅拌砂浆的弊端。

预拌砂浆是由专业生产厂家完成生产的用于建筑工程的砂浆拌合物。其施工质量较高、性能稳定、生产便捷、应用广泛、对现场环境的污染极低，对固体废物可以加以再利用，环保可靠，具有明显的社会效益价值。预拌砂浆的使用大大提高了工程的质量和生产率，既方便了施工操作，又实现了能源节约、资源再利用。但预拌砂浆在发展的同时，不免出现一些行业问题。一些生产企业为降低成本，采用强度不同、孔隙率不一、比表面积不适用的机制砂，导致砂浆的抗压强度差、粘结强度低，出现凝结速度过快和开裂等现象。除此之外，有生成企业为减少水泥用量，在砂浆生产过程中加入过量粉煤灰等物质，导致放射性比活度增大，对人体和环境造成不利影响。

未来五年，我国砂浆的需求量将随着建筑施工面积的稳步上升而继续提高。因此，规范预拌砂浆行业高质量发展，保证预拌砂浆的产品质量、提升企业的管理水平，对我国绿色建材发展意义深刻。

2  适用范围

本方案适用的主要产品范围为建筑用预拌砂浆及其制品。

3  职责描述

绿色供应链行动推进委员会：协调各组织间的沟通互动，把控绿色供应链推进方向，审批绿色采购方案。

绿色供应链行动工作小组（以下简称“绿链工作小组”）：制订预拌砂浆绿名单绿色采购方案，提交绿色供应链推进委员会审核。

房地产开发商：加入“中国房地产业绿色供应链行动”的房地产开发商，如自愿选择该方案，将共同推动上游供应商参与方案实施，并将供应商环境及健康影响评估纳入招采评估体系。

预拌砂浆生产及供应商：自觉遵守绿色采购的管理要求，提供符合本方案要求的材料和产品，保障绿色采购工作顺利进行。

4  评判标准

（1）预拌砂浆生产及供应商应符合国家和地方相关环境保护法律法规，污染物排放和碳排放应满足相关国家、行业和地方标准及环评批复的规定，且近三年无重大环境污染事件和重大安全事故；

（2）预拌砂浆生产及供应商应按照GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 45001、GB/T 2333分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系和能源管理体系；

（3）预拌砂浆生产及供应商宜采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰、禁止或限制的技术、工艺、装备及相关物质；

（4）预拌砂浆产品评价指标应符合表1或表2的相关规定。不同类别预拌砂浆对应的性能指标还应符合GB/T 25181-2019《预拌砂浆》或其他现行国标、行标的要求。

表1 预拌砂浆评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 参照标准 | 绿名单 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 生产过程产生废弃物利用率 |  | % | 《T∕CECS 10048-2019绿色建材评价 预拌砂浆》 | 95 |
|  | 固体废弃物掺加量a |  | % |  | ≥30 |
| 能源属性 | 单位产品生产能耗b | 具有破碎制砂工艺 | kgce/t |  | ≤1.00 |
|  |  | 具有烘砂工艺 |  |  | ≤6.50 |
| 环境属性 | 放射性比活度 | 内照射指数IRa | — |  | ≤0.6 |
|  |  | 外照射指数Iγ | — |  | ≤0.6 |
| 品质属性 | 冻融循环后抗压强度损失率c |  | % |  | ≤12 |
|  | 拉伸粘结强度实测值与设计值的比值d |  | — |  | ≥1.2且≤1.8 |
|  | 抗压强度实测值与设计值的比值d |  | — |  | ≥1.15且≤1.5 |
| a本条款适用于用于建设工程的预拌砂浆产品，不适用于用于装饰装修的预拌砂浆产品，同时还应满足地方相关政策法规、标准规范要求。 b企业具有上料、包装、码垛自动化系统的，单位产品生产能耗限值增加0.35 kgce/t；企业具有上料、包装、码垛、存贮、分拣自动化系统，单位产品生产能耗限值增加0.55 kgce/t。 c本条款适用于主要应用范围在第I、II、VI、VII建筑气候区内的产品，应用于其他建筑气候区的产品不参评。建筑气候区的划分按照GB50178进行。 d当适用的产品标准未规定相关指标时，该产品不参评此指标。 |  |  |  |  |  |

表2其他预拌砂浆评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 参照标准 | 基准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 生产过程产生废弃物利用率 |  | % | 《T∕CECS 10048-2019绿色建材评价 预拌砂浆》 | ≥98 |
| 能源属性 | 单位产品生产能耗a | 无破碎制砂、烘砂工艺 | kgce/t |  | ≤0.85 |
|  |  | 具有破碎制砂工艺 |  |  | ≤1.00 |
|  |  | 具有烘砂工艺 |  |  | ≤6.50 |
| 环境属性 | 放射性比活度 | 内照射指数IRa | — |  | ≤0.6 |
|  |  | 外照射指数Iγ | — |  | ≤0.6 |
|  | 可溶性重金属b | 铅Pb | mg/kg |  | ≤90 |
|  |  | 镉Cd |  |  | ≤75 |
|  |  | 铬Cr |  |  | ≤60 |
|  |  | 汞Hg |  |  | ≤60 |
| 品质属性 | 耐久性c | 冻融循环后，强度损失率设计值与实测值的比值 | — |  | ≥2.0 |
|  |  | 耐水、耐冻融拉伸强度实测值与设计值的比值 | — |  | ≥1.3 |
|  | 强度d | 抗压、抗折强度实测值与设计值的比值 | — |  | ≥1.3 |
|  |  | 原始拉伸粘结强度实测值与设计值的比值 | — |  | ≥1.3 |
|  | 抗渗压力实测值与设计值的比值e |  | — |  | ≥1.3 |
| a企业具有上料、包装、码垛自动化系统的，单位产品生产能耗限值增加0.35 kgce/t；企业具有上料、包装、码垛、存贮、分拣自动化系统，单位产品生产能耗限值增加0.55 kgce/t。 b本条适用于生产过程中添加固体废弃物的预拌砂浆产品，不适用于未添加固体废弃物的预拌砂浆产品。 c 当适用的产品标准未规定相关指标时，该产品不参评此指标。抗冻性先关指标适用于主要应用范围在第I、II、VI、VII建筑气候区内的产品，应用于其他建筑气候区的产品不参评。建筑气候区的划分按照GB50178进行。 d当适用的产品标准未规定相关指标时，该产品不参评此指标。 e 本条款适用于具有防水功能的干混砂浆，其他干混砂浆产品不参评。 |  |  |  |  |  |

5  绿名单申请与评审程序

预拌砂浆生产及供应商可向绿链工作小组申请加入绿色供应链行动绿名单。

5.1前期准备

预拌砂浆生产及供应商查阅《房地产行业绿名单评审与绿色采购方案（预拌砂浆采购绿名单）》文件及附件，了解绿色供应链的内容和要求，按照需求准备资料。

5.2资料提交

预拌砂浆生产及供应商向绿链工作小组申请加入绿色供应链行动绿名单。申请单位需要提供预拌砂浆绿名单达标证明资料，具体资料包括：

- 企业营业执照（复印件加盖公章）

- 企业自我声明【见附件五】

- 企业承诺【见附件六】

- 白/绿名单申报表【见附件七】

- 资源属性指标证明材料

- 能源属性指标证明材料

- 环境属性指标检测报告

- 品质属性指标检测报告

- 其他获奖证书等证明材料（绿色建材认证证书等）

5.3资格核查与公示

绿链工作小组对申报资料进行核查，对核查通过的企业进行公示。

5.4绿名单发布

对公示无异议的企业，绿链工作小组将其上报至绿色供应链推进委员会，由绿色供应链推进委员会发布其进入绿名单并在绿色供应链行动官网进行公布。

6  绿色采购程序与信息公开

6.1绿色采购流程

（1）房地产开发商在采购前，应明确此次采购的原辅材料的种类和数量，并将采购计划报送绿链工作小组备案。

（2）房地产开发商在采购过程中，绿链工作小组协助其对生产及供应商绿名单企业进行核对。

（3）房地产开发商采购完成后，可将采购合同（实际采购品类及采购量）报送绿链工作小组备案。

6.2信息公开

本方案会根据法律法规的修订以及技术要求的变化而进行变更，及时发布最新的方案变更信息，并公开相应的绿色供应链合规声明。

7  监督与管理

7.1监督审核

（1）绿链工作小组将依据公开程序，委托第三方认证机构或检测机构对进入绿名单的生产及供应商进行不定期进厂抽检。

（2）绿链工作小组将依据公开程序，委托第三方认证机构或检测机构对实现绿色采购的进场材料进行抽检。

（3）若有举报或客户反映质量问题情况，由绿链工作小组组织第三方认证机构或检测机构进行抽检。

（4）第三方认证机构或检测机构应为省级以上具有资质的检测机构。

7.2争议处理机制

绿名单正式对外发布期间,如发生抽样检测不合格问题,绿链工作小组应将问题企业列入观察名单,并通知企业进行整改。累计出现两次样品抽检不合格问题,绿链工作小组将预拌砂浆生产商或供应商移除绿名单，相关开发商之前采购的产品不计入绿色采购。

如对抽检结果有异议，预拌砂浆生产及供应商可向绿链工作小组进行申诉,重新抽样产品申请仲裁检测,最终给出评审决议。

7.3责任追究

若出现预拌砂浆生产或供应商违反规定对房地产开发商造成损失，由预拌砂浆生产或供应商承担全部责任。